Biała, dnia 27.05.2010 r.

ZP.3410-10/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno – socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach – etap I B” wpłynęło następujące zapytanie:

Z uwagi na rozbieżności występujące w opisach w dokumentacji technicznej oraz STWiO   prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczących wymaganej technologii i rodzajów  zastosowanych nawierzchni poliuretanowych tj  czy nawierzchnia przeznaczona na kort tenisowy ma być wykonana  w technologii w całości z EPDM o grubości 13 mm oraz  czy Zamawiający uzna za minimalne parametry jak niżej:

| Poz. | - Właściwości, parametry techniczne | Jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na rozciąganie , | (MPa) |  0,60 |
| 2. | Wydłużenie względne przy rozciąganiu, | (%) | 65  6 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie , | (N) |  100 |
| 4. | Ścieralność | (mm) |  0,09 |
| 5. | Twardość według metody Shore’a . A , | (Sh. A ) | 55  5 |
| 6. | Przyczepność do podkładu : - betonowego - asfaltobetonowego - CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU | ( MPa) |  0,6  0,5  0,5 |
| 7. | Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +600C | (%) |  0,03 |
| 8. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : - w stanie suchym - w stanie mokrym |  |  0,35  0,30 |
| 9. | Odporność na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki , - stan powierzchni po badaniu | ( mm2 ) | 500  50 bez zmian |
| 10. | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : - przyrostem masy , - zmianą wyglądu zewnętrznego | (%) |  0,65 bez zmian |
| 11. | Mrozoodporność oceniona : - przyrostem masy , - zmianą wyglądu zewnętrznego | (%) |  0,75 bez zmian |
| 12. | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych | (stopień w skali szarej) | 5 |

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji kortu tenisowego, jak również nie dokonuje zmian w zakresie wymogów odnoszących się do nawierzchni EPDM.

Z poważaniem

- Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.